**Matten Garantie**

Appendix A:

Diese Liste enthält von Kleen-Tex festgelegte Beschreibungen über Herstellungsfehler und akzeptable kosmetische Defekte.

**Inakzeptable Mängel – stellen eine Reklamationsgrundlage dar:**

1. Maßabweichungen über ± 5%
2. Randstärke:
	1. für 0,9mm Gummimatten- unter 1,7mm oder über 2,3mm
	2. für 1,4mm Gummimatten – unter 2,2 oder über 2,8mm
	3. für 1,8mm Gummimatten – unter 2,6mm oder über 3,2mm
	4. für 2,8mm Gummimatten – unter 3,6mm oder über 4,2mm
	5. für 3,6mm Gummimatten – unter 3,3 mm oder über 4,0mm
3. Abweichungen der Randbreiten über 2mm
4. Randbreite:
	1. für Matten mit 20mm – weniger als 18mm oder über 22mm
	2. für Matten mit 10mm – weniger als 9mm oder mehr als 11mm
5. Tiefe Rillen oder Kerben auf der Randoberfläche
6. Tiefe Rillen oder Kerben auf der Mattenrückseite
7. Schnitte über den Rand
8. Flor haftet nicht auf dem Gummi, das Garn kann mit den Fingern entfernt werden
9. Nicht vollständig vulkanisierter Gummi – nach dem Drücken bleibt eine Einkerbung vom Fingernagel
10. Unter vulkanisierter Gummi – Gummi kann per Hand gedehnt werden
11. Falsch platziert
12. Sichtbare Mängel am gedruckten Flor
	1. Garn unten über 2 mm nicht gefärbt - an den Rändern zu sehen
	2. Farbflecken
	3. Übermäßiger Frost, Streifen, Ausblutungen
	4. Farben stimmen nicht mit dem Auftrag überein
	5. Abweichungen der Rahmenbreite (über 5mm)
	6. Verschobenes Logo (Abweichungen vom Randabstand über 3mm)

**Akzeptierbare Mängel – stellen keine Reklamationsgrundlage für den Kunden dar. Dies sind kosmetische Mängel und beeinflussen weder die Lebensdauer noch die Leistungsfähigkeit des Produkts.**

* 1. Ungleiche (wellige) Florkanten
	2. Fasern oder Garn im Mattenrand oder –rücken
	3. Unebenheiten am Mattenrücken
	4. Kleinere Oberflächenkratzer, Linien, Texturabweichungen am Mattenrücken
	5. Kleinere Kratzer, Linien und Kerben auf der Randoberfläche
	6. Unterschiede im Glanz des Gummis
	7. “Regenbogen” Effekt bei den Gummirändern