**GARANTÍA DE LAS ALFOMBRAS**

Apéndice A:

Esta lista proporciona descripciones de lo que Kleen-Tex determina como defectos de fabricación y defectos cosméticos aceptables.

**Defectos inaceptables: alfombras sujetas a reclamación por parte del cliente**

1. Desviación dimensional superior a ± 5%
2. Grosor del borde:

2.1. Para alfombras de goma de 0,9 mm: inferior a 1,7 mm o superior a 2,3 mm

2.2. Para alfombras de goma de 1,4 mm: inferior a 2,2 mm o superior a 2,8 mm

2.3. Para alfombras de goma de 1,8 mm: inferior a 2,6 mm o superior a 3,2 mm

2.4. Para alfombras de goma de 2,8 mm: inferior a 3,6 mm o superior a 4,2 mm

2.5. Para alfombras de goma de 3,6 mm: inferior a 3,3 mm o superior a 4,0 mm

3. Diferencias en los anchos de borde superiores a 2 mm.

4. Ancho del borde:

4.1. Para alfombras de 20 mm - menos de 18 mm o más de 22 mm

4.2. Para alfombras con borde de 10 mm: menos de 9 mm o más de 11 mm

5. Ranuras profundas y hendiduras en la superficie de los bordes.  
6. Ranuras profundas y hendiduras en el dorso de la alfombra.  
7. Cortes en los bordes.  
8. Tejido no unido al caucho: el hilo se puede quitar con los dedos.  
9. El caucho no está completamente vulcanizado: después de presionar con la uña sigue habiendo una marca de rastro.  
10. Caucho mal curado - la goma se puede estirar a mano  
11. No hay velcro o velcro adjunto al pedido  
12. Etiquetas o marcas colocadas incorrectamente.  
13. Defectos visibles de los tejidos impresos:

13.1 Hilo no coloreado en la parte inferior por encima de 2 mm - se puede ver en los bordes  
13.2 Derrames de tinte  
13.3 Borrones, rayas, sangrado  
13.4 Color incompatible con el pedido  
13.5 Diferencias en el ancho de los marcos (más de 5 mm)  
13.6 Logotipo desplazado

**Defectos aceptables: estos no formarán la base de una reclamación del cliente. Estos son fallos cosméticas y no acortarán la vida o el rendimiento.**

1. Borde desigual (ondulado) del tejido  
2. Hilos / piezas de fibra en los bordes o la parte posterior de las alfombras  
3. Pequeños bultos o surcos en el dorso de la alfombras  
4. Pequeños rasguños en la superficie, líneas y hendiduras en el dorso de la alfombra  
5. Pequeños rasguños, líneas y hendiduras en la superficie de los bordes.  
6. Diferencias en el aspecto brillante del caucho.  
7. Efecto '' Rainbow '' en los bordes de goma