Garantie des tapis

Annexe A :

La présente liste comprend des descriptions de ce que Kleen-Tex définit comme des défauts de fabrication ou des défauts esthétiques acceptables.

Défauts inacceptables : ceux-ci feront l’objet d’une réclamation de la part du client

- Écart de dimensions supérieur à ± 5 %

- Épaisseur du bord :

  - pour les tapis en caoutchouc de 0,9 mm : moins de 1,7 mm ou plus de 2,3 mm ;

  - pour les tapis en caoutchouc de 1,4 mm : moins de 2,2 mm ou plus de 2,8 mm ;

  - pour les tapis en caoutchouc de 1,8 mm : moins de 2,6 mm ou plus de 3,2 mm ;

  - pour les tapis en caoutchouc de 2,8 mm : moins de 3,6 mm ou plus de 4,2 mm ;

  - pour les tapis en caoutchouc de 3,6 mm : moins de 3,3 mm ou plus de 4,0 mm.

- Écarts de largeur du bord de plus de 2 mm

- Largeur du bord :

  - pour les tapis avec un bord de 20 mm de large : moins de 18 mm ou plus de 22 mm ;

  - pour les tapis avec un bord de 10 mm de large : moins de 9 mm ou plus de 11 mm.

- Profondes rainures et marques à la surface des bords

- Profondes rainures et marques sur la semelle du tapis

- Découpes le long du bord

- Non-adhésion du tissu au caoutchouc ; le fil peut être enlevé avec les doigts

- Le caoutchouc n’est pas complètement vulcanisé ; après avoir appuyé sur le tapis avec l’ongle, il reste une trace de renfoncement

- Caoutchouc sous-vulcanisé ; le caoutchouc peut être étiré à la main

- Aucune attache Velcro ou aucune attache Velcro jointe à la commande

- Étiquettes ou indications mal placées

- Défauts visibles des tissus imprimés :

  - fil non coloré au bas sur plus de 2 mm, visible sur les bordures ;

  - éclaboussures de peinture ;

  - effet givré, bandes ou dégorgement excessifs ;

  - couleur ne correspondant pas à la commande ;

  - écarts de largeur des bordures (plus de 5 mm) ;

  - logo décalé (écart par rapport à la bordure de plus de 3 mm).

Défauts acceptables : ceux-ci ne serviront pas de fondement à une réclamation de la part du client. Il s’agit de défauts esthétiques qui ne réduiront pas la durée de vie ou la performance

  - Bordure irrégulière (ondulée) du tissu

  - Bosselures/stries sur la semelle du tapis

  - Rayures, lignes et marques superficielles sur la semelle du tapis

  - Rayures, lignes et marques superficielles à la surface des bords

  - Aspect brillant non uniforme du caoutchouc

  - Effet « arc-en-ciel » des bords en caoutchouc